| Ký hiệu cấp độ nhẵn bề mặt | (1 | (2 | (3 | (4 | (5 | (6 | (7 | (8 | (9 | (10 | (11 | (12 | (13 | (14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ra,(m không lớn hơn | 80 | 40 | 20 | 10 | 5 | 2.5 | 1.25 | 0.63 | 0.32 | 0.16 | 0.08 | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
| Rz,(m không lớn hơn | 32 | 160 | 80 | 40 | 20 | 10 | 6.3 | 3.2 | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.05 |
| Chiều dài chuẩn l, mm | 8 | 2.5 | 0.8 | 0.25 | 0.08 |

CÁC CẤP ĐỘ NHẴN BỀ MẶT (TCVN 1063-71)   (CŨ)

Với cấp độ nhẵn 6-12 dùng Ra, với cấp độ nhẵn 1-5, 13 và 14 dùng chỉ tiêu Rz

ĐỘ NHÁM BỀ MẶT (TCNVN-2511-95)   (MỚI)

| Cấp độ nhám | loại | Thông số nhám bề mặt, (m | Chiều dài chuẩn l, mm |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ra | Rz |  |
| 1 | - | - | 320 ( 160 | 8.0 |
| 2 | - | - | 160 ( 80 |  |
| 3 | - | - | 80 ( 40 |  |
| 4 | - | - | 40 ( 20 | 2.0 |
| 5 | - | - | 20 ( 10 |  |
| 6 | a b c | 2.5 ( 2.0 2.0 ( 1.6 1.6 ( 1.25 | - - - | 0.8 |
| 7 | a b c | 1.25 ( 1.00 1.00 ( 0.80 0.8 ( 0.63 | - - - |  |
| 8 | a b c | 0.63 ( 0.5 0.5 ( 0.4 0.4 ( 0.32 | - - - |  |
| 9 | a b c | 0.32 ( 0.25 0.25 ( 0.2 0.20 ( 0.16 | - - - | 0.25 |
| 10 | a b c | 0.16 ( 0.125 0.125 ( 0.1 0.100 ( 0.08 | - - - |  |
| 11 | a b c | 0.08 ( 0.063 0.063 ( 0.05 0.05 ( 0.04 | - - - |  |
| 12 | a b c | 0.04 ( 0.032 0.032 ( 0.025 0.025 ( 0.016 | - - - |  |
| 13 | a b c | - - - | 0.1 ( 0.08 0.08 ( 0.063 0.063 ( 0.05 | 0.08 |
| 14 | a b c | - - - | 0.05 ( 0.04 0.04 ( 0.032 0.032 ( 0.025 |  |